中 外 常 用 钢 号 对 照 表

| 产品名称标准 | 牌 号 | 化 学 成 分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国外产品牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | S | P | Al | 美国 | 日本 | 德国 |
| 不锈钢 GB1220-92 | 00Cr19Ni10 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | _ | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 304L | SUS304L | X2CrNi18.9 |
|  | 1Cr19Ni12 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 10.5~13.0 | _ | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 305 | SUS305 | X5CrNi19.11 |
|  | 0Cr25Ni20 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | _ | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 310S | SUS310S |  |
|  | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.5 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 316 | SUS316 | X5CrNiMo18.1 |
|  | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 | _ | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 316L | SUS316L | X2CrNiMo18.1 |
|  | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~19.0 | 11.0~14.0 | 1.8~2.5 | _ | 5*（c%-0.02）~0.8 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ |  |  | X10CrNiMoTi |
|  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~19.0 | 11.0~14.0 | 1.8~2.5 | _ | 5*c%~0.7 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 316Ti | SUS316Ti | X10CrNiMoTi18.0 |
|  | 1Cr18Ni9Ti | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | _ | _ | 5*（c%-0.02）~0.8 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 321H | SUS321H | X12CrNiTi18.9 |
|  | 2Cr13 | 0.16~0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 12.0~14.0 | ≤ 0.6 | _ | _ |  | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 420 | SUS420J1 | X20Cr13 |
|  | 9Cr18MoV | 0.85~0.95 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | 17.0~19.0 | ≤ 0.6 | 1.0~1..3 | _ |  | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 440B | SUS440B | X90CnMoV18 |
|  | 0Cr17Ni7A1 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 16.0~18.0 | 6.5~7.75 | _ | ≤ 0.5 |  | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | 0.75~1.5 | 17-7PH(631) | SUS631 | X7CrNiAl17.7 |
|  | 1Cr18Ni9 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | _ | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 302 | SUS302 |  |
|  | Y1Cr18Ni9 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | 需要 时加≤0.6 | _ |  | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | _ | 303 | SUS303 | X12CrNiS18.8 |
|  | 0Cr18Ni9 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 |  | _ |  | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | 304 | SUS304 | X5CrN18.9 |

| 产品名称标 准 | 牌 号 | 化 学 成 分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国外产品牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |  | Ti |  | S |  | P | N | 美国 | 日本 | 德国 |
| 不锈耐 酸铸钢 GB2100-80 | ZGlCr18Ni9Ti | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 17.0~20.0 | 8.0~11.0 | _ | _ |  | 5X(C-0.02)-0.7 |  | 0.03 |  | 0.045 | _ |  | JIS:SCS22 |  |
|  | ZGlCr18Ni12-Mo2Ti | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 16.0~19.0 | 11.0~13.0 | 2.0~3.0 | _ |  | 5X(C-0.02)-0.7 |  | 0.03 |  | 0.045 | _ |  | JIS:SCS22 | DIN:G-X6CrNiMo-Nb1810 W-Nr.1.4581 |
|  | ZG00Cr18Ni10 | ≤ 0.03 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 17.0~20.0 | 8.0~12.0 | _ | _ |  | _ |  | 0.03 |  | 0.04 | _ | ACI:CF-3 UNS:J92500 | JIS:SCS19 | DIN: G-X2CrNi-189 |
|  | ZG0Cr17Ni14-Cu4Nb | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 15.5~17.5 | 3.0~5.0 | _ | 2.6~ 4.6 |  | _ |  | ≤ 0.03 |  | ≤ 0.035 | _ |  |  |  |
|  | ZG1Cr18Mn8Ni14N | ≤ 0.1 | ≤ 1.5 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 3.50~5.50 | _ | _ |  | _ |  | ≤ 0.03 |  | ≤ 0.06 | 0.12~0.25 |  |  |  |
|  | ZGlCr24Ni20-Mo2Cu3 | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 23.0~25.0 | 19.0~21.0 | 2.0~3.0 | 3.0~ 4.0 |  | _ |  | 0.03 |  | 0.045 | _ |  |  |  |
|  | ZG1Cr17Mn9-Ni14Mo3Cu2N | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 8.0~10.0 | 16.0~19.0 | 3.0~5.0 | 2.9~3.5 | 2.0~ 2.5 |  | _ |  | 0.035 |  | 0.06 | 0.16~0.26 |  |  |  |
|  | ZG1Cr18Mn13-Mo2CuN | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 12.0~14.0 | 17.0~20.0 | _ | 1.5~2.0 | 1.5~ 2.0 |  | _ |  | 0.035 |  | 0.06 | 0.19~0.26 |  |  |  |
|  | ZG2Cr13 | 0.16~0.24 | ≤ 1.0 | ≤ 0.6 | 12.0~14.0 | ≤ 0.6 | _ | _ |  | _ |  | ≤ 0.03 |  | ≤ 0.04 | _ |  |  |  |
|  | ZG1Cr13 | 0.08~0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 0.6 | 12.0~14.0 | _ | _ | _ |  | _ |  | 0.03 |  | 0.04 | _ | ACI:CA-15 UNS:J91150 | JIS:SCS1 | DIN:G-X7Cr13 G-X10Cr13 |
|  | ZG0Cr18Ni9 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 17.0~20.0 | 8.0~11.0 | _ | _ |  | _ |  | 0.03 |  | 0.04 | _ | ACI-CF-8 UNS:J92600 | JIS:SCS13 | DIN: G-X6CrNi189 |
|  | ZG1Cr18Ni9 | ≤ 0.12 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 17.0~20.0 | 8.0~11.0 | _ | _ |  | _ |  | 0.03 |  | 0.045 | _ |  | JIS:SCS12 SCS13A | G-X10CrNi188 |
|  | ZG0Cr18Ni9Ti | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 17.0~20.0 | 8.0~11.0 | _ | _ |  | 5X(C-0.02)-0.7 |  | 0.03 |  | 0.04 | _ | ACI:CF-8M UNS:J92900 | SCS21 | G-X5CrNiNb189 |
|  | ZG0Cr18Ni12-Mo2Ti | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | 0.8~2.0 | 16.0~19.0 | 11.0~13.0 | 2.0~3.0 | _ |  | 5X(C-0.02)-0.7 |  | 0.03 |  | 0.04 | _ | ACI:CF-8M UNS:J92900 |  |  |
| 一般工程 用铸钢 GB5676-85 | ZG200-400 | C | Mn | Si | S | P | 残余元素 |  |  |  |  |  |  |  |  | U-60-30 | SC410 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ni |  | Cr |  | Cu |  | Mo |  | V |  |  |  |
|  |  | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | ZG230-450 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.05 | 6-35 | SC450 |  |
|  | ZG270-500 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | ZG310-570 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.05 | 80-40 |  |  |

| 产品名称标准 | 牌 号 | 化 学 成 分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国外产品牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | S | P | N | 美国 | 日本 | 德国 |
| 普通碳素 结构钢 GB700-88 | Q215(A2 C2) | 0.09~0.15 | ≤ 0.3 | 0.25~0.55 | _ | _ | _ | _ | _ | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | _ | 1010 | SBC300 | C15 |
|  | Q235(A3 C3) | 0.14~0.22 | ≤ 0.3 | 0.3~0.65 | _ | _ | _ | _ | _ | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | _ | 1015 | SCD3 | C22 |
|  | Q255(A4 C4) | 0.18~0.28 | ≤ 0.3 | 0.4~ 0.7 | _ | _ | _ | _ | _ | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | _ | 1020 1023 1025 | SCD4 | C22 |
|  | 10 | 0.007~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~ 0.65 | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1010 1012 | SWRCH10A | CK10 |
|  | 15 | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.35~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1015 1017 | SWRCH15A | CK15 |
| 优质碳素 结构钢 GB699-88 | 25 | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.5~ 0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1025 1026 1029 | SWRCH25K | CK25 |
|  | 30 | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.5~ 0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1030 1034 | SWRCH30K | CK30 |
|  | 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.5~ 0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1034 1035 | SWRCH35K | CK35 |
|  | 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.5~ 0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 1045 | SWRCH45K | CK45 |
| 弹簧钢 GBl222-84 | 55Si2Mn | 0.52~0.60 | 1.5~2.0 | 0.6~ 0.9 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |  | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 9255 | SUP6 SUP7 | 55Si7 |
|  | 60Si2Mn | 0.56~0.64 | 1.5~2.0 | 0.6~ 0.9 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |  | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | _ | 9260 | SUP6 SUP7 | 60SiMn5 |
|  | 60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.6~2.0 | 0.6~ 0.9 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | _ | ≤ 0.25 | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | _ |  |  |  |
| 碳素工具钢 GBl298-86 | T8 T8A | 0.75~0.84 | ≤ 0.35 | ≤ 0.4 | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 | _ | ≤ 0.3 | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | W1-8 | SK5 | C85W |
|  | T9 T9A | 0.85~0.94 | ≤ 0.35 | ≤ 0.4 | _ | _ | _ | _ | _ | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | W1-8 1/2 | SK4 |  |
|  | T10 T10A | 0.95~1.04 | ≤ 0.35 | ≤ 0.40 | _ | _ |  | _ |  | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | _ | W1-9 1/2 | SK3 | C105W2 |